|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رديف** | **مشخصه کنترلی فویل**  | **معیار پذیرش** |
|
| **1** | **مشخصات** **ظاهری** | ظاهری | عاری از پوسته های کنده شده ومواد خارجی ومنفذ قابل رویت |
| لاک ,پانچ | مناسب/فاقد هرگونه منفذ(تست اتاق تاریک) |
| نوع فویل | دوجزیی یا تک جزیی(بنا به سفارش)/قابلیت سیل شدن برروی بسته های pp و psپس از سیل شدن به راحتی و دراثر گرما یا سرما از لیوان جدا نشود.لایه آلومینیوم دارای کیفیت یکنواخت در کلیه سطوح |
| **2** | **مشخصات** **ابعادی** | طول | مطابق با جدول الصاقی |
| عرض | مطابق با جدول الصاقی |
| وزن | مطابق با جدول الصاقی |
| قطر | مطابق با جدول الصاقی |
| ضخامت | مطابق با جدول الصاقی |
| ماست ست  | 110-90 |
| عرض حاشیه بدون چاپ | مطابق درخواست  |
| **3** | **مشخصات میکروبی** | کلیفرم | 1> |
| کپک و مخمر  | 1> |

**صفحه 1از 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رديف** | **مشخصه کنترلی** | **معیار پذیرش** |
|
| **4** | **مشخصات بسته بندی** | بسته بندی | فویل ها در دسته های منظم داخل لفاف نایلون, سپس داخل مقوا بسته بندی شده و بسته های مقوایی داخل مادرکارتن ضخیم و محکم بسته بندی گردد و لزوما" جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و سایر مواد خارجی احتمالی,بایستی درزهای کارتن با چسب نواری کاملا" پوشیده باشد/فاقد براده آلومینیومی/درج بچ نامبر روی کلیه کارتن های کوچک مقوایی الزامیست.از جذب رطوبت حفظ شوند. |
| چاپ و مندرجات | خوانا بوده و با استفاده از چسب نواری شیشه ایتست شود |
| نشانه گذاری | نوع-نام شرکت و نام تجاری فراورده\_تعداد در کارتن\_تاریخ تولید و انقضا \_شماره سری ساخت\_شماره پروانه ساخت |
| **5** | **مدارک مورد نیاز** | پروانه ساخت |
| **6** | **تست کاربری تولید** | -سیل مناسب و بدون نشتی-با دستگاه منطبق باشد |

**صفحه 2 از 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **قطر دهانه لیوانmm** | **گنجایش لیوانml** | **وزن فویل g** | **قطرفویل mm** |
| **75±1** | **100** | **0/50±0/1** | **75±1** |
| **95±1** | **100** | **1±0/1** | **95±1** |
| **75±1** | **150** | **0/48±0/1** | **75±1** |
| **75±1** | **200** | **0/48±0/1** | **75±1** |
| **95±1** | **200** | **1±0/1** | **95±1** |
| **95±1** | **250** | **1±0/1** | **95±1** |
| **95±1** | **380** | **1±0/1** | **95±1** |
| **95±1** | **500** | **0/8±0/05** | **96±1** |
| **125±2** | **500** | **1/36** | **125±2** |
| **125±2** | **700** | **1/36±0/1** | **125±2** |
| **125±2** | **750** | **1/36±0/1** | **125±2** |
| **125±2** | **800** | **1/36±0/1** | **125±2** |
| **125±2** | **900** | **1/40±0/05** | **126±1** |
| **145±2** | **1500** | **-----** | **----** |
| **85** | **دبه 2.2** | **1/11±0/1** | **110** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **گنجایش لیوان** | **طول فویل** | **عرض فویل** | **ضخامت فویل** | **وزن فویل**  |
| **پنیر 100 گرم 200 گرم** | **94±1 mm**  | **70 ±1 mm** | **110±10 میکرون** | **0/76±0/1 گرم** |
| **پنیر 300 گرم و 400 گرم** | **130 ±1 mm** | **90±1 mm** | **110±10 میکرون** | **1/32±0/1 گرم** |
| **پنیر لاکتیکی و دکتر پنیر** | **130 ±1 mm** | **90±1 mm** | **110±10 میکرون** | **1/32±0/1 گرم** |
|  **جدول اوزان محصولات تولیدی شرکت بسته بندی پگاه ویرایش 1400** |
| **ردیف** | **نام محصولات** | **وزن** | **میانگین وزنی ( گرم )** | **وزن با تلرانس ( گرم )** | **توضیحات** |
| **Min** | **max** |
| **1** | **فویل 95 ماست**  | **0.75** | **0.85** | **0.8** | **0.05±0.8** |  |
| **2** | **فویل 125 ماست**  | **1.35** | **1.45** | **1.4** | **0.05±1.4** |  |
| **3** | **فویل لیوان پنیر چهارگوش9× 13** | **1.22** | **1.32** | **1.27** | **0.05±1.27** |  |

صفحه 3 از 3