|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **مشخصه کنترلی لید لیوان پنیر** | | **معیار پذیرش** |
|
| **1** | **مشخصات ظاهری** | **وضعیت ظاهری** | **شفاف ، قابل انعطاف و فاقد هرگونه دفرمگی و پلیسه و شکستگی باشد** |
| **2** | **مشخصا ت ابعادی** | **طول(سانتی متر)** | **1/0 ± 5/13** |
| **عرض(سانتی متر)** | **1/0 ± 5/9** |
| **ارتفاع(سانتی متر)** | **1/0 ± 3/1** |
| **وزن لید لیوان پنیر یواف (گرم)** | **5/0 ± 5** |
| **وزن لید لیوان پنیر لاکتیکی (گرم)** | **5/0 ± 6.5** |
| **جنس** | **PE یا PET** |
| **3** | **مشخصات  بسته بندی** | **بسته بندی** | **لیدها درون نايلون سربسته که در داخل كارتن قرارگرفته باشد و بسته بندی به گونه ای باشد که نفوذ گرد و خاک به درون بسته بندی نباشد** |
| **4** | **مدارک مورد نیاز** | | **گواهی پروانه ساخت** |
| **5** | **تست کاربری تولید** | | **به خوبی در مگزین دستگاه قرارگرفته، جداسازی وتفکیک پذیری مناسب داشته و ریزش نداشته باشد . بر روی پنیر به خوبی قفل شود به گونه ای که با بلند کردن لید از لیوان جدا نگردد** |
| **\*مشخصات لید لیوان 250 و 500گرم کشک مطابق نمونه و مشخصات ارسالی** | | | |

صفحه 1 از 1