|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **مشخصه کنترلی انواع نی** | | **معیار پذیرش** | |
|
| **1** | **مشخصات ظاهری** | | **سالم (بدون شکستگی وپارگی) /عاری از گرد و خاک و مواد خارجی/بدون منفذ باشد. لفاف پلاستیکی سالم باشد و به راحتی باز شود** | |
| **2** | **مشخصات ابعادی** | **طول(میلی متر)** | **نی Uشکل 2±100( طول پایه 1 ±4( طول پایه کوتاه )** | |
| **بسته بندی 125سی سی 2± 55 ( طول پایه بلند)**  **mm 1 ±48 (طول پایه کوتاه)** | |
| **بسته بندی 150سی سی 2±65 ( طول پایه بلند)**  **1±48 (طول پایه کوتاه)** | |
| **بسته بندی 200سی سی 2± 90 (طول پایه بلند)**  **1 ±48 (طول پایه کوتاه)** | |
| **دوغ لیوانی 200** | |
| **نی ساندیسی 2/0±3/13** | |
| **خمیدگی**  **(میلی متر)** | **نیUشکل**  **بسته بندی 125سی سی**  **بسته بندی 150سی سی**  **بسته بندی 200سی سی** | **2±18** |
| **قطر نی**  **(میلی متر)** | **نیUشکل**  **بسته بندی 125سی سی**  **بسته بندی 150سی سی**  **بسته بندی 200سی سی** | **2/0±4** |
| **دوغ لیوانی 5** | |
| **نی ساندیسی 3** | |
| **ضخامت نی**  **(میلی متر)** | **2/0** | |
| **فاصله دو نی کنار هم ازیکدیگرداخل غلاف**  **(میلی متر)** | **نی Uشکل10** | |
| **بسته بندی 125سی سی**  **بسته بندی 150سی سی**  **بسته بندی 200سی سی** | **5/0±22** |
| **نی ساندیسی 5** | |
|  |  | **غلاف روی نی** | **غلاف روی نی بدون منفذ باشد و کاملا روی نی را پوشانده باشد.** | |
| **سلفون محافظ نی** | **دوخت دوطرف پوشش باید کامل بوده تا از ریزش نی به بیرون جلوگیری شود** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **مشخصه کنترلی نی** | | **معیار پذیرش** |
|
| **3** | **مشخصات میکروبی** | **کلیفرم(cfu)** | **کمتر از 1** |
| **4** | **مشخصات بسته بندی** | **بسته بندی** | **درون پوشش پلاستیکی و کارتن بدون له شدگی در داخل ماشین سرپوشیده و بدون آسیب دیدگی** |
| **نشانه گذاری** | **نام و نوع فراورده,نام و نشانی شرکت تولیدی,تعداد در کارتن,شرایط نگهداری 15-40درجه سانتی گراد .,شماره پروانه بهداشتی ساخت , تاریخ تولید و انقضا** |
| **5** | **مدارک مورد نیاز** | | **-پروانه ساخت** |
| **6** | **تست کاربری تولید** | | **به خوبی روی بسته بندی بچسبد واندازه مناسب مطابق مشخصات ابعادی داشته باشد** |